土工织物的施工规范

QB/SNGSG—2004          页码:1/2

1.铺设前准备工作:

1.1 地基处理:场地应平整,场地上的杂物应清除干净.

1.2 备料,按设计尺寸合理调度宽幅.

2.铺设及搭接方法:

2.1 铺放应平顺,松紧适度,并应与土面接触.

2.2坡面上铺设宜自下而上进行。在顶部和底部应予固定，坡面上应设有防滑钉，并应随铺随压重。

2.3 有损坏处,应修补或更换,相邻片连接一般有搭接和缝合两种方法,搭接宽度一般为300㎜,缝合一般用包缝机缝合,对可能发生位移处应缝接,不平地,软土上和水下铺设搭接宽度应适当增大,不小于500㎜,水流处上游片应铺在下游片上.

2.4 与岸坡和结构物连接处应结合良好.

2.5 铺设人员不应穿硬底鞋.

3.回填:

3.1 及时回填土料,回填土石块最大落高不得大于300㎜,重土石块不应在坡面上滚动下滑.

3.2 填土的压实度应符合设计要求,回填300㎜松土层后,轻碾压实.

4.铺设及搭接后的质量检测:

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验单元及数量 | 单位 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工布搭接长度 | 水下 | ±1/5 | 每块土工织布 | 每20m 一个点 | 尺量 |
|  |  | 陆下 | ±100 | 每块土工布 | 2 | 尺量两端 |
| 2 | 土工布轴线偏移 | 水下 | 1500 |  |  |  |
|  |  | 陆下 | 500 |  |  |  |
| 注：1为设计搭接长度，单位 mm |  |  |  |  |  |  |